ETICS – MW Lana di Roccia con collanti base calce e rivestimento a spessore Acril Silossanico (o Silossanico)

Fornitura di componenti per ciclo completo di isolamento termico a cappotto con isolante in Lana di Roccia Minerale MW specifica per cappotto, composto da

- Collante/rasante Sigma Isol LB, specifico per l’incollaggio di pannelli isolanti in Lana di Roccia, a base di calce idraulica naturale, inerti selezionati, fibrato, per supporti in laterizio, con o senza intonaco e calcestruzzo, granulometria massima 0,8 mm, in sacchi da 25 kg da miscelare per un massimo del 20% (5,5 litri per sacco da 25 kg) in consumo teorico previsto da 4-5 kg/m2.

- Pannello isolante SIGMAISOL ISOLANTE LANA DI ROCCIA isolante termico ed acustico in lana di roccia imputrescibile, conducibilità termica  = 0,036 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, incombustibile, di dimensione 1000 x 600 mm, spessore ___ mm.

- Collante/rasante Sigma Isol LB, specifico per l’incollaggio di pannelli isolanti in Lana di Roccia, a base di calce idraulica naturale, inerti selezionati, fibrato, per supporti in laterizio, con o senza intonaco e calcestruzzo, granulometria massima 0,8 mm, in sacchi da 25 kg da miscelare per un massimo del 20% (5,5 litri per sacco da 25 kg) in consumo teorico in rasatura armata, in 2 mani, previsto di 6 kg/m2

- Nell’interposizione delle 2 mani di rasatura va posta Rete in fibra di vetro, di grammatura 165 gr/m2.

- Fondo di adesione pigmentabile Sigma Acryl Siloxan Fill Primer fondo silossanico pigmentato all’acqua, a norma COV (Composti Organici Volatili) classe di permeabilità al vapore V1 secondo norma EN 1062, diluibile fino al 10%, con consumo teorico di 4-6 m2/l

in alternativa

- Fondo di adesione pigmentabile Sigma Siloxan Fix Plus fondo silossanico neutro all’acqua, a norma COV, diluibile fino al 50%, con consumo teorico, da diluito, di 12 – 14 m2/l

- Rivestimento a spessore Sigma Siloxan Putz 1,5 mm rivestimento silossanico per superfici esterne, pigmentabile, resistente alla proliferazione di muffe e funghi, a norma COV, classe di permeabilità al vapore V2 secondo la norma EN 1062, pronto all’uso. Consumo secondo scheda tecnica teorico 2,0 – 2,2 kg/m2.

- Accessori di sistema quali

  - Angolare in PVC con rete in fibra di vetro 160 gr/m2 per la protezione degli spigoli misure 100 x 150 x 2500 mm, da utilizzare su tutti gli spigoli del sistema ad esclusione di quelli orizzontali da “timpano”

  - Angolare Rompigoccia a vista in PVC con rete in fibra di vetro 160 gr/m2 per la protezione degli angoli a sviluppo orizzontale “a timpano” per i quali è necessario impedire il ritorno dell’acqua evitandone il trascinamento all’interno della muratura. Misure 100 x 100 x 2500.

  - Base di Partenza profilo in alluminio con gocciolatoio per l’allineamento dell’isolante e la corretta partenza, in orizzontale, dell’intero sistema a cappotto

  - Tassello Espansione diametro 8 mm certificato ETAG 0014 tassello in polipropilene con vite in acciaio elettrogalvanizzato e rivestito in plastica per la riduzione dei ponti termici, diametro testa 60 mm, idoneità supporto secondo ETAG 0014 cat. A B C D E, in lunghezza idonea a penetrare nel supporto per una lunghezza minima di 35 mm, esclusi gli intonaci, secondo tabelle in scheda tecnica. Confezione da 100 pezzi, consumo teorico 6/m2.